## Slide 1
ML & CF Shift
O
Si
OC
CF
R G
B W
CF
R G
B W
Si
OC
W
HfO2
Al2O3
D1
D2
Normal 입사와 대등한 Shift 구조 설계
D1 = 450 ~ 550 nm
(step : 10 nm)
D2 = 200 ~ 300 nm
(step : 10 nm)
Shift 조건
RGBW pixel의 Shift 구조 설계

## Slide 2
Optimization of ML & CF Shift Distance
Results of FDTD simulation for optimization of QE & X-talk

## Slide 3
DTI Tilt
O
Si
OC
CF
R G
B W
CF
R G
B W
Si
OC
W
HfO2
Al2O3
D1
D2
Normal 입사와 대등한 Tilt 구조 설계
Θ = 0.5 ~ 6°
(step : 0.5°)
D1 = 460 ~ 560 nm
(step : 25 nm)
D2 = 180 ~ 280 nm
(step : 25 nm)
Tilt 조건
θ

## Slide 4
Optimization DTI Tilt
Results of FDTD simulation for optimization of QE & X-talk

## Slide 5
Optimization of ML & CF Shift Distance
Results of FDTD simulation for optimization of QE & X-talk

## Slide 6
Spectrum Compare
① Normal
② Shift
③ DTI Tilt
 |  | ① Normal | ② Shift | ③ DTI Tilt
QE (%) | R | 58.2 | 39.4 | 48.2
 | G | 68.0 | 52.0 | 63.7
 | B | 61.6 | 58.8 | 59.6
 | W | 66.4 | 55.5 | 57.9
X-talk (%) | R | 1.96 | 6.85 | 2.53
 | G | 31.7 | 18.9 | 31.8
 | B | 12.7 | 15.2 | 13.5
DTI Tilting으로 광효율 최적화